**Технические характеристики столешниц производства компании СКИФ.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Толщина:*** | 26 мм | 38 мм | 60 мм\* |
| ***Длина:*** | 2440 мм; 3000мм | 2440мм; 3000мм | 2440; 3000 |
| ***Ширина:*** | 300 мм; 600 мм; 1200 мм (под заказ) | 300 мм; 600 мм; 1200 мм (под заказ) | 300 мм; 600 мм; 1200 мм (под заказ) |
| ***Основа:*** | ДСП | ДСП повышенной влагостойкостью | Облегченная ДСП повышенной влагостойкостью |
| ***Облицовка:*** | Декорированный hpl / cpl - пластик с тиснением. | Декорированный hpl / cpl - пластик с тиснением. | Декорированный hpl / cpl - пластик с тиснением. |
| Обозначение тиснений представлены ниже и в номерах декора на нашем сайте: ***www.traider.ru*** | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Столешницы Скиф толщенной 60 мм доступны не во всех представленных на сайте дизайнах. Наличие утончайте у менеджера по телефону: +7(495)988-76-54.

Столешницы СКИФ нестандартной длины 4200 мм. Размер: 4200\*600\*38 из ДСП повышенной влагостойкостью. На нашем сайте декоры столешниц СКИФ представлены отдельно.

**Буквенное обозначение тиснений в номерах декоров представленных на сайте.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **«А»** | тиснение "Алюминий" | **«И»** | тиснение "Известняк" |
| **«Г»** | Гладкое тиснение | **«П»** | тиснение "Поры дерева" |
| **«Д»** | тиснение "Дерево" | **«М»** | тиснение "Микролиния" |
| **«О»** | тиснение "Оникс" | **«Т»** | тиснение "Травертин" |
| **«К»** | тиснение "Кварц" | **«Р»** | тиснение "Рустикальные поры" |
| **«Б»** | тиснение "Бриллиант" | **«Л»** | тиснение "Алмазная крошка" |
| **«К»** | тиснение "Керамика" | **«Ш»** | тиснение "Шпон" |
| **«БТ»** | тиснение "Бетон" |  |  |

**Тиснения столешниц производства компании СКИФ.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [http://skifltd.com/autothumbs.php?img=/images/cms/tisnenia/tisn2_265_265.png](http://skifltd.com/images/cms/tisnenia/tisn2.png) | **Керамика** - эта структура поверхности отчетливо демонстрирует ярко выраженный матово-глянцевый эффект, внешне и на ощупь, напоминая глиняную плитку | [http://skifltd.com/autothumbs.php?img=/images/cms/tisnenia/tisn1_265_265.png](http://skifltd.com/images/cms/tisnenia/tisn1.png) | **Гладкое** - текстура, придающая декору вид гладкой поверхности без выраженного рельефа. Самое распространенное и "базовое" тиснение. Приятная молочная матовость, чуть бликующая на свету. |
| [http://skifltd.com/autothumbs.php?img=/images/cms/tisnenia/tisn3_265_265.png](http://skifltd.com/images/cms/tisnenia/tisn3.png) | **Бриллиант** - мерцающая текстура создает эффект кристаллической породы на мелкозернистых декорах. Данное тиснение дает трехмерный эффект. | [http://skifltd.com/autothumbs.php?img=/images/cms/tisnenia/tisn4_265_265.png](http://skifltd.com/images/cms/tisnenia/tisn4.png) | **Известняк** - структура с незначительной рельефностью и малой степенью блеска, которая очень подходит для декоров, имитирующих камень и минералы. |
| [http://skifltd.com/autothumbs.php?img=/images/cms/tisnenia/tisn5_265_265.png](http://skifltd.com/images/cms/tisnenia/tisn5.png) | **Оникс** - глубокая текстура, состоящая из крупных высоких глянцевых и глубоких матовых областей. Напоминает текстуру камня. Идеально подходит под все виды травертинов и все оттенки опалов. | [http://skifltd.com/autothumbs.php?img=/images/cms/tisnenia/tisn6_265_265.png](http://skifltd.com/images/cms/tisnenia/tisn6.png) | **Травертин** - это тиснение похоже на тиснение Оникс. Глубокая выразительная текстура в сочетании с характерными каменными декорами создает эффект натуральности материала. |
| [http://skifltd.com/autothumbs.php?img=/images/cms/tisnenia/tisn7_265_265.png](http://skifltd.com/images/cms/tisnenia/tisn7.png) | **Микролиния** - элегантная древесная текстура, состоящая из тонких параллельных волокон, характерных для разных пород древесины. Интересное и пользующееся невероятной популярностью у клиентов "структурное" тиснение, похожее на вельвет. | [http://skifltd.com/autothumbs.php?img=/images/cms/tisnenia/tisn8_265_265.png](http://skifltd.com/images/cms/tisnenia/tisn8.png) | **Алюминий** - динамичная текстура, напоминающая шлифованный алюминий. Создает прекрасную комбинацию в сочетании с металликами, такими как анодированный алюминий, титан, серебро, бронза и очень интересно смотрится на однотонных декорах. |
| [http://skifltd.com/autothumbs.php?img=/images/cms/tisnenia/tisn9_265_265.png](http://skifltd.com/images/cms/tisnenia/tisn9.png) | **Дерево** - по всей поверхности декоров расположены продольные поры, имеющие неравномерное распределение и различную глубину, что придает поверхности вид натурального материала. Неглубокая фактура делает эту поверхность бархатистой, приятной на ощупь. | [http://skifltd.com/autothumbs.php?img=/images/cms/tisnenia/tisn10_265_265.png](http://skifltd.com/images/cms/tisnenia/tisn10.png) | Поры дерева - текстура пор твердых дубовых пород способствует созданию естественной поверхности и придает ей глубину и натуральность. Эта структура выглядит как массив древесины, где трещинки и сучья чувствуются на ощупь. |
| [http://skifltd.com/autothumbs.php?img=/images/cms/tisnenia/tisn11_265_265.png](http://skifltd.com/images/cms/tisnenia/tisn11.png) | **Алмазная крошка** - Новое тиснение приближено к натуральным камням. Позволяет гармонично сформировать положительный образ и уют в современной кухне, используя естественную тягу людей к природным текстурам. | [http://skifltd.com/autothumbs.php?img=/images/cms/tisnenia/tisn12_265_265.png](http://skifltd.com/images/cms/tisnenia/tisn12.png) | **Рустикальные поры** - эта структура выглядит необычно, но в то же время очень элегантно. Рельеф этой структуры способствует созданию очень естественной поверхности древесных декоров с продольным рисунком, что придает им еще больше глубины и натуральности. Это тиснение демонстрирует сочетание матовых и слегка глянцевых элементов. |
| [http://skifltd.com/autothumbs.php?img=/images/cms/tisnenia/tisn13_265_265.png](http://skifltd.com/images/cms/tisnenia/tisn13.png) | **Шпон** - глубокое тиснение под натуральный шпон. |  |  |